Protectapeel – инструкция по применению

Подготовка

|  | Зона Тестирования – мы рекомендуем перед началом промышленного применения опробовать PROTECTAPEEL на зоне тестирования включающей в себя все элементы и виды поверхностей требуемых к защите. Это необходимо чтобы вы были уверены, что PROTECTAPEEL удалиться со всех элементов и видов поверхности. |
| --- | --- |
|  | Удаление с Зоны Тестирования – дайте материалу 28 часов для полного высыхания. Убедитесь, что PROTECTAPEEL удался со всех элементов и видов поверхностей. |
|  | Маскирование – укройте подходящей лентой все зоны и элементы не требующие покрытия PROTECTAPEEL такие как – замочные отверстия, петли, вентиляционные отверстия… Сразу после нанесения PROTECTAPELL удалите маскирующие ленты пока PROTECTAPEEL еще мокрый (не высохший). |
|  | Оборудование – виды возможного оборудования для нанесения Protectapeel: 1) Воздушный или Безвоздушный распылитель 2) Шерстяной красильный валик 3) Измеритель толщины «мокрого» слоя 4) Защитный экран, предотвращающий разброс капель PROTECTAPEEL на смежные и не требующие укрытия поверхности. |
|  | Погода – проверьте погодые условия перед применением Protectapeel. Водно-основное покрытие может быть применено при плюсовой температуре. Не применяйте материал если поверхность будет подвергнута попаданию дождя (воды) до момента полного высыхания покрытия. |
|  | Контейнер – удалите крышку и обязательно проверьте и перемешайте жидкость Protectapeel перед применением. Покрытие имеет срок годности и хранения не менее 12 месяцев поэтому не полностью использованный материал может храниться до окончания срока. При повторном открытии долгом хранении на поверхности может образоваться пленка – просто удалите ее проверив отсутствие остатков пленки и затем перемешивайте. Не пытайтесь перемешивать вместе с пленкой. |
|  | Распылитель – мы рекомендуем использовать безвоздушный распылитель для нанесения Protectapeel. Используйте торговые марки Graco и Wagner. Сопло должно иметь размер 400 мкм. Давление распыления около 2,500psi (150 Bar-атмосфер)*. При использовании воздушного распылителя – давление 4-5 атмосфер с тем же диаметром сопла * Давление можно регулировать в зависимости от виды Protectapeel и температуры при нанесении. |

Spraying Protectapeel

|  | Подача жидкости – погрузите приемный шланг распылителя в контейнер с жидкостью, включите помпу. |
| --- | --- |
|  | Протестируйте работу «пистолета» - нанесите пробное покрытие на тестовом месте, проверьте работу пистолета и качества распыления, убедитесь что распыляется жидкость без остатков промывочной воды. |
|  | Расстояние до поверхности – рекомендуемое расстояние от пистолета до поверхности 300-400mm. Используйте защитный экран для предотвращения ненужного окрашивания. |
|  | Начните распылять по горизонтали – снимите пистолет с предохранителя, держите пистолет на безопасном расстоянии и начните распыление в горизонтальной плоскости. Держите руку и пистолет перпендикулярно поверхности. Изменяйте положение кисти руки с тем, чтобы постоянно сохранять удаление и перпендикулярное положение струи (растра) к поверхности. |
|  | Перекрытие слоев – выключайте пистолет каждый раз когда пройдете горизонтальную «строку». Включайте пистолет с новой «строки». Нахлест одной строки на предыдущую 50%. Продолжите в таком режим пока не покроете всю поверхность и элементы. |
|  | Вертикальное распыление – повторите окрашивание вторым слоем также как в горизонтальном направлении, но в вертикальном направлении двигая пистолетом по «столбцам». |
|  | Измеритель толщины покрытия – после полного покрытия (горизонтально и вертикально) используйте измеритель толщины мокрого покрытия и убедитесь что толщина не менее 300 мкм. |
|  | Неровности поверхности – особое вниание уделяйте покрытию уголков, изгибов, неболщих пазов и щелей…областей где покрытие может тяжело удаляться. Такие места должны быть покрыты чуть большим слоем и тщательней. Советуем в таких местах наносить слой в 400 мкм. Используйте дополнительно красильный валик для трудных мест. Выполняйте эту рекомендацию при использовании красильного валика также. |
|  | Промывка оборудования – сразу после применения промойте все оборудование ХОЛОДНОЙ водой в соответствии с рекомендациями по промывки оборудования. Не качественная промывка приведет к порче оборудования. Вы также можете использовать и воздушный распылитель с таким же качеством как и безвоздушным. |
| Примечание: Эта инструкция общая. Каждый вид материала и поверхностей требует от персонала внимания. Без стеснения обращайтесь к представителям PROTECTAPEEL за рекомендациями и советами. www.protectapeel.ru |